# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odbudowa mostu na kanale Rów Krzycki leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F  w km 4+100

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach środków uzyskanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 
oraz ze środków budżetu Powiatu Nowosolskiego

Spis treści:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja projektowa

2.1.	Projekt  wykonawczy

- Tabele przedmiaru robót

- Specyfikacje techniczne

4.1.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania  pn.: „Odbudowa mostu na kanale Rów Krzycki leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F  w km 4+100”.  Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach środków uzyskanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, oraz ze środków budżetu Powiatu Nowosolskiego.

1.	Zadanie obejmować będzie swym zakresem budowę mostu na kanale Rów Krzycki, polegać będzie w szczególności  na następujących działaniach:

- wykonanie rozbiórki:

−  frezowanie nawierzchni na moście i dojazdach,

−  rozbiórka konstrukcji jezdni na moście i na dojazdach;

−  rozbiórka konstrukcji istniejącego mostu; 
-  rozbiórka balustrady 
-  usuniecie karczów

- wykonanie robót ziemnych:
- wykonanie wykopów 
- wykonanie nasypów
- wbicie pali żelbetowe o 0,3x0,3 , długości 9,0m i 10,0m
- wykonanie umocnienia nasypu za pomocą grodzi stalowych typu np. GU16-4000 o wys. 6,0m
- wykonanie warstwy gruntu stabilizowanym cementem gr. 10 cm

- wykonanie robót mostowych:  
- wykonanie oraz montaż zbrojenia 
- betonowanie elementów mostu , 
- montaż prefabrykatów żelbetowych typu „Kujan NG” dł. 15,0m  o masie 9,9t 
- montaż łożysk elastomerowych stałych, jednokierunkowo przesuwnych i wielokierunkowo przesuwnych;

- wykonanie i montaż płyt przejściowych
-  wykonanie izolacji 
- montaż sączków odwodnienia izolacji wraz z ułożeniem drenów podłużnych i poprzecznych, 
- wykonanie dylatacji
- montaż barier drogowych energochłonnych: typu BSL oraz SP-09 
- wykonanie i montaż balustrady stalowej z płaskowników;

- wykonanie nawierzchni i ich elementów:
- nawierzchni  ścieralnej z SMA grubości 4 cm 
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8,0cm 
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego gr. 20 cm 
- humusowanie poboczy i skarp
- ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych, 
- wykonanie schodów skarpowych, 
- izolacjo-nawierzchnia na chodnikach z żywicy poliuretanowej gr. 0,4cm 
- umocnienie skarp  kostka betonową gr. 6cm na podsypce cem.-piask. Grubości 5cm z wypełnieniem
  spoin piaskiem, 
- umocnienie brzegów rzeki narzutem kamiennym gr. 30cm wraz z umocnieniem podstaw kiszką
  faszynową o śr. 20cm

- ułożenie krawężników : kamiennych mostowy 18x16cm z uszczelnieniem oraz betonowy 18x30cm na
   ławie betonowej z oporem

- nawierzchnia z asfaltu twardolanego warstwa ochronna gr. 5cm

- wykonanie znaków pomiarowo-kontrolnych

  - Charakterystyka podstawowych elementów przedmiotu zamówienia.

    - Konstrukcja mostu:

- pale żelbetowe 0,3x0,3 cm, dł. 9,0m  i 10,0m
- przyczółki betonowe

- prefabrykaty żelbetowych typu „KUJAN NG” dł. 15,0m 
- łożyska elastomerowe stałe, jednokierunkowo przesuwne i wielokierunkowo przesuwne,

- bariery ochronne stalowe  oraz balustrada
- izolacja, 
- nawierzchnio-izolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 5 mm w obrębie chodnika na płycie 
  pomostowej i skrzydłach, 
- nawierzchnia na moście: - warstwa ścieralna z SMA grubości 4 cm oraz warstwa ochronna asfalt
  twardolany gr. 5cm 
- szczeliny dylatacyjne;

    - Konstrukcja drogi na dojazdach:

−  warstwa  ścieralna z SMA  gr. 4 cm,

−  podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy  gr. 8 cm

−  podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:  gr. 20 cm;

-  warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm

1.3.3.	Konstrukcja  chodnika mostowego: izolacjo-nawierzchnia na chodnikach z żywicy poliuretanowej gr. 0,4cm, kapa
              chodnikowa z betonu B-30.

    - Umocnienia:  skarp i stożków kostka betonową gr. 6cm; umocnienie brzegu i dna cieku  narzutem kamiennym gr. 30cm.

    - Odwodnienie:  poprzez wykonanie spadków poprzecznych z jezdni i chodnika  oraz podłużnego nawierzchni. Woda opadowa będzie odprowadzona poza obrys obiektu przy krawężnikach a następnie ściekami skarpowymi.

    - Schody skarpowe: Stopnie prefabrykowane, balustrada stalowa.

  - Charakterystyka podstawowych materiałów.

    - Warstwa ścieralna  jezdni: - SMA – most i dojazdy.

    - warstwa ochronna jezdni: asfalt twardolany – most

1.4.3.	Podbudowa zasadnicza: z betonu asfaltowego - dojazdy.

1.4.4.	Podbudowa pomocnicza z kruszywa: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/32 mm wg obowiązującej normy - dojazdy.

1.4.5.	Most:
a)	elementy żelbetowe – przyczółki, pomost – beton B-30, nadbeton ustroju nośnego- beton B-35

- belki prefabrykowane typu „Kujan NG” o dł. całkowitej L=15,0m;

- stal BSt500S;

1.4.6.	Krawężnik mostowy:
a)	granitowy szary,
b)	typ: uliczny,
c)	rodzaj: B (przekrój poprzeczny – prostokątny),
d)	klasa: I
e)	wymiary: 
		• szerokość – 18 cm,
		• wysokość – 16 cm,

- widoczne powierzchnie krawężników oraz górna krawędź zewnętrzna powinny być obrobione metodą groszkowania lub piaskowania w sposób nie powodujący uszkodzenia powierzchni i widocznych krawędzi,

1.4.7.    Krawężnik betonowy: 
a)	typ 15x30 cm

b)	materiał: beton wibroprasowany  klasy B – 35

c)	gatunek 1,

d)	dokumenty odniesienia: obowiązujące normy

1.4.8.	Kostka brukowa betonowa:
a)	nawierzchnia skarp i stożków, :
            	•	kolor  szary,
b)	grubość – 6 cm,
c)	klasa wytrzymałościowa - ,,50”,
d)	gatunek – I,
e)	metoda wytwarzania – wibroprasowanie,
f)	wymagania jakościowe:
            	• wygląd zewnętrzny: powierzchnie kostki powinny być pozbawione rys, pęknięć i ubytków betonu, 
              krawędzie elementów powinny być równe i proste, tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
              jednorodne,
            • wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 MPa:
            • mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3 % roztworze NaCl lub po 
              150 cyklach zamrażania i rozmrażania w wodzie powinny być spełnione następujące warunki:

  - próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

  - łączna, końcowa masa ubytków betonu próbek zamrażanych nie powinna przekraczać 5 %masy próbek nie zamrożonych,

  - końcowe obniżenie wytrzymałości na ściskanie próbek zamrażanych nie powinno być większe niż 20 % ,

• nasiąkliwość  - nie powinna przekraczać 5 %,
• ścieralność – nie powinna przekraczać 3,50 mm,
• szorstkość – wskaźnik szorstkości SRT powierzchni licowej, sprawdzony wahadłem angielskim powinien wynosić nie mniej niż 50

g)	aprobata techniczna: producent betonowej kostki brukowej powinien posiadać aktualną aprobatę 
              		techniczną,

h)	deklaracja zgodności: dla każdej dostarczonej i wbudowanej partii kostki Wykonawca przekaże 
              		zamawiającemu deklarację zgodności producenta kostki.

    - Schody skarpowe:

- prefabrykowane betonowe stopnie  z betonu B-30;

- aprobata techniczna: producent stopni powinien posiadać aktualną aprobatę techniczną;

- gatunek – I;

1.5.	Rodzaj i ilość robót

Rodzaj i ilość robót zaprojektowanych do wykonania przedmiotu zamówienia zostały podane w tabeli przedmiaru robót.

  - Uwagi

    - Zakres robót i elementów do wykonania przez wykonawcę określony jest w tabeli przedmiaru robót.

    - Wartość zaprojektowanych przez zamawiającego robót należy określić na podstawie Formularza kosztorysu ofertowego – rozdział V SIWZ.

    - Zamawiający założył, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

    - Zawarte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne urządzeń, elementów, materiałów należy traktować jako przybliżenie ułatwiające ich dobór przez wykonawcę.

Wykonawca może zaoferować urządzenia, elementy, materiały równoważne spełniające parametry, warunki określone w opisie i dokumentacji projektowej oraz posiadające wymagane aprobaty i certyfikaty.